| 特性 | ASTM实验 方法以及条件 | POLYFLON | NEOFLON | NEOFLON | NEOFLON | NEOFLON | NEOFLON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PTFE | PFA | FEP | ETFE | PCTFE | PVDF |
| ◆物理特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重 | D792 | 2.13-2.22 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 1.70-1.86 | 2.10-2.14 | 1.76-1.78 |
| 吸水率（％） | D570/24h，1/3"t | <0.00 | <0.01 | <0.00 | <0.1 | <0.00 | 0.04 |
| 成形收缩（cm/cm） |  | 0.02-0.05 | 0.04 | 0.03-0.06 | 0.03-0.04 | 0.015-0.020 | 0.014 |
| 接触角（度） | 与水平的夹角 | 110 | 115 | 114 | 96 | 84 | 82 |
| ◆热性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导热率 ((W/cm◆k),℃/cm) | C177 | 0.25 | － | 0.25 | 0.24 | 0.20-0.22 | 0.13 |
| 线膨胀系数 1/℃ | D696/23-60℃ | 10×10−5 | 12×10−5 (+20-+100℃) | (8.3-10.5)×10−5 （-50-＋100℃） | (5-9)×10−5 | (4.5-7.0)×10−5 | 4.2×10−5 |
| 熔点℃ |  | 327 | 302-310 | 270 | 260 | 210-212 | 173-175 |
| 熔融粘度(P) |  | 1011-1013 (340-380℃) | 104-105 (380℃) | 4×10-4-10-5 (380℃) | 104-105 (300-330℃) | 107 (230℃) | 2×103-105 (210-270℃) |
| 最高连续使用温度(℃) |  | 260 | 260 | 200 | 150 | 120 | 150 |
| ◆机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉神强度(Mpa) | D638/23℃ | 20-45 | 27-35 | 19-22 | 40-50 | 31-41 | 39-59 |
| 延伸率(%) | D638/23℃ | 200-450 | 280-400 | 250-330 | 420-460 | 80-250 | 300-450 |
| 压缩强度(Mpa) | D695/1%变形,25℃ | 5–6 | 5–6 | 5–6 | 11 | 9–12 | 13-14 |
| 拉伸回弹率(Mpa) | D638/23℃ | 392 | 451 | 343 | 490-784 | 1029-2058 | 784-1960 |
| 弯曲回弹率(Mpa) | D790/23℃ | 490-588 | 647-686 | 539-637 | 882-1372 | 1274-1764 | 1372-1764 |
| 冲击强度(J/m) | D256/23℃悬臂梁式 | 160 | 冲不断 | 冲不断 | 冲不断 | 133-144 | 1104 |
| 硬度(shore) | 硬度计Durometer | D50-D65 | D60 | D55 | D75 | D80 | D75-D85 |
| 承载变形(%) | D621/100℃6.8Mpa,24h | 5.0 | 2.4 | 5 | 5.4 | 2.6 | 2.4 |
|  | D621/25℃13.7Mpa,24h | 7.0 | 2.7 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.7 |
| 静摩擦系数 | 与钢对摩 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.4 |
| ◆电特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介电常数 | D150/103Hz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3-2.7 | 7.72 |
|  | D150/106Hz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3-2.5 | 6.43 |
| 介电损耗因素 | D150/103Hz | <1×10-5 | 1×10-5 | 6×10-5 | 8×10-4 | (2.3-2.7)×10-2 | 1.9×10-2 |
|  | D150/106Hz | <2×10-5 | 3×10-4 | 5×10-4 | 5×10-3 | 1×10-2 | 0.159 |
| 介电击穿强度 MV/m | D149/短时间, 3.2mm | 1.9 | 20 | 20-24 | 16 | 20-24 | 10 |
| 体积电阻 (Ω-cm) | D257 | >1018 | >1018 | >1018 | 1016 | 1016 | 2×1014 |
| 耐药品性 |  | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 |
| 耐气候性 |  | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 |
| 阻燃性(%) | D2863/氧指数 浓度临界指数 | >95 | >95 | >95 | 31 | >95 | 43 |